2022 年度广东省科学技术奖公示表

（科技进步奖）

| 项目名称 | 薄膜太阳电池用稀散金属等关键材料研发及产业化 |
| --- | --- |
| 主要完成单位 | 单位1：广东先导稀材股份有限公司 |
|  | 单位2：先导薄膜材料（广东）有限公司 |
|  | 单位3：清远先导材料有限公司 |
|  | 单位4： 广东先导稀贵金属材料有限公司 |
| 主要完成人 （职称、完成单位、工作单位） 主要完成人 （职称、完成单位、工作单位） | 1.朱刘（职称：未取得；完成单位：先导薄膜材料（广东）有限公司；工作单位：广东先导稀材股份有限公司；主要贡献：带领团队攻克高纯碲化镉系列、铜铟镓硒系列薄膜太阳材料制备关键技术难题及工业实践问题，获得了碲化镉与铜铟镓硒系列薄膜太阳材料制备新方法，创新了薄膜太阳材料制备工艺及装备，实现了碲化镉、碲锌镉靶材、硒化镉等产品规模化生产，使公司成为全球最大的碲化镉、铜铟镓硒系类薄膜太阳产品的综合供应商。） |
|  | 2.童培云（职称：未取得；完成单位：先导薄膜材料（广东）有限公司；工作单位：广东先导稀材股份有限公司；主要贡献：主要负责薄膜太阳电池用陶瓷靶材的开发与产业化，带领开发了真空热压烧结制备碲锌镉平面靶材、碲锌镉旋转靶材、铜铟镓硒靶材的新工艺，实现了高密度、低缺陷薄膜太阳电池用陶瓷靶材的制备，并顺利实现产业化。该工艺过程稳定可控，良品率高、生产成本低、能耗和运行成本低，生产效率和产品质量高，可有效解决碲锌镉等陶瓷靶材制备的技术难题。） |
|  | 3.胡智向（职称：高级工程师；完成单位：先导薄膜材料（广东）有限公司；工作单位：广东先导稀材股份有限公司；主要贡献：主要负责碲锌镉靶材与高纯碲化镉、硒化镉粉体的技术开发与项目管理，带领研发团队创造性地将多种先进的化工与物理提纯工艺技术相结合，制备出高纯度碲、锌、硒等原材料，如通过氢化还原法去除高纯碲中难除的有害杂质硒，引入籽晶水平区域熔炼法生产超高纯碲等，解决了高纯与超高纯稀散金属制备过程多个关键技术与难点问题，实现了5N及以上碲、锌、铟、镓高纯金属的批量化规模生产。） |
|  | 4.文崇斌（职称：工程师；完成单位：先导薄膜材料（广东）有限公司；工作单位：广东先导稀材股份有限公司；主要贡献：主要负责碲锌镉、锡酸镉靶材的研发和产业化，实践低成本粉末多相复合烧结+双运动球磨耦合混料+真空双向补压热压+背板（背管）磁感应温度梯度绑定及电阻加热垂直一体绑定的靶材生产工艺路线， 解决了碲锌镉、锡酸镉中元素的偏析，靶材断裂和靶材的微裂纹，靶材的致密性，靶材的纯度，靶材的精细加工，靶材的绑定等关键性难点，实现了靶材制备技术、设备及工程的创新。） |
|  | 5.范文涛（职称：工程师；完成单位：广东先导稀材股份有限公司；工作单位：清远先导材料有限公司；主要贡献：主要负责5N碲化镉和硒化镉的研究开发，采用高温高压液相合成和氢化脱氧的组合工艺，实现了温度场、晶粒大小和质量的严格控制，保证坩埚内物料能充分反应且反应均匀，得到的产品的元素化学配比与理论配比一致，实现了合成化学配比的精确控制。） |
|  | 6.白平平（职称：工程师；完成单位：先导薄膜材料（广东）有限公司；工作单位：先导薄膜材料（广东）有限公司；主要贡献：主要负责低温热喷涂制备铟基低熔点靶材、冷喷涂制备铜铟镓和铜镓靶材、铜铟镓粉与硒粉固相烧结-热等静压制备铜铟镓硒靶材开发与管理工作。针对铟基低熔点材料质软有粘性的特点，将“雾化制粉-冷喷涂”的制靶原理融合到一个工序中，提出低温热喷涂直接制备低熔点靶材，大幅降低生产成本。以气雾化制粉得到的球形粉为原料，提出用冷喷涂制备铜铟镓和铜镓靶材，解决了传统工艺中组分不均匀等问题。） |
|  | 7.王波（职称：未取得；完成单位：广东先导稀贵金属材料有限公司；工作单位：广东先导稀贵金属材料有限公司；主要贡献：作为铜铟镓硒合金及粉体开发项目的技术负责人，主导开发了一种一步法合成CIGS合金的方法，并主导建立中试生产线一条。该方法具有原料利用率高，生产周期短，纯度高，产品均匀性好等优势。该方法的突破进一步降低了铜铟镓硒薄膜太阳能电池主体材料的生产成本，符合薄膜太阳产业的技术发展趋势，推动了铜铟镓硒薄膜太阳电池行业的进一步发展。） |
|  | 8.曾成亮（职称：助理工程师；完成单位：先导薄膜材料（广东）有限公司；工作单位：清远先导材料有限公司；主要贡献：主要参与碲锌镉靶材实验方案设计及产品产业化建设。通过调整热压工艺，针对原料颗粒度等严重影响靶材致密性的参数，克服了真空热压靶材致密性低的缺点，在设备上面设计热压设备的内部结构，不同材质构造的混合模具，解决了靶材的热应力及材料与模具的热膨胀系数的不同对靶材产生的细裂纹，最终生产的碲锌镉平面靶的相对密度≥99.5%，碲锌镉旋转靶材的相对密度≥95%。） |
|  | 9.朱赞芳（职称：未取得；完成单位：广东先导稀材股份有限公司；工作单位：广东先导稀材股份有限公司；主要贡献：完成国家标准GB/T39160-2020《薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材》的立项、制定、申报工作。完成行业标准YS/T832-2012《碲化镉》的立项、制定、申报工作。参与完成行业标准YS/T1156-2016《铜铟镓硒靶材》的制定工作。） |
|  | 10.邓育宁（职称：工程师；完成单位：广东先导稀材股份有限公司；工作单位：广东先导稀材股份有限公司；主要贡献：负责项目中各产品、过程控制分析能力评价体系的建立，解决了高纯超高纯材料中痕量杂质的测定、各化学组分检测相互干扰问题、微量气体元素检测下限的提升、靶材无损探测技术的开发等分析检测问题。为材料开发中各指标的检测提供了有力保障，建立起材料的质量评价体系。在项目研究过程中参与起草了国家标准GB/T 39160-2020薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材的制定并参与发布相关论文一篇。） |
| 代表性论文 专著目录 | 论文1：<碲化镉薄膜太阳能电池的研究现状及进展、材料研究与应用、2017年11卷、范文涛、范文涛> |
|  | 论文2：<辉光放电质谱法检测高纯硒化镉中的杂质元素、广州化工、2017年45卷、谭秀珍、谭秀珍> |
|  | 论文3：<从薄膜太阳能碲锌镉废料中回收碲的研究、广东化工、2018年45卷、殷亮、殷亮> |
|  | 论文4：<CIGS薄膜制备工艺研究进展、广东化工、2018年45卷、王波、王波> |
|  | 论文5：<烧结温度对掺杂CZTSe靶材性能的影响、材料研究与应用、2021年15 卷、沈文兴、沈文兴> |
| 知识产权名称 知识产权名称 | 专利1：<碲化镉的制备方法>（ZL201610978797.1、范文涛、朱刘、胡智向、先导薄膜材料（广东）有限公司） |
|  | 专利2：<碲锌镉靶材、其制备方法及应用>（ZL201610836897.0、文崇斌、朱刘、胡智向、曾成亮、余明、先导薄膜材料（广东）有限公司） |
|  | 专利3：<铜铟镓硒粉体的制备方法>（ZL201910183466.2、朱刘、白平平、 谢群、童培云、张强、先导薄膜材料（广东）有限公司） |
|  | 专利4：<碲化镉的制备方法>（ZL201210129154.1、朱刘、胡智向、先导薄膜材料（广东）有限公司） |
|  | 专利5：<一种高纯碲化镉的制备方法>（ZL202010536795.3、胡智向、朱刘、文崇斌、范文涛、先导薄膜材料（广东）有限公司） |
|  | 专利6：<碲化锌靶材的制备方法>（ZL201711088307.1、朱刘、胡智向、文崇斌、曾成亮、先导薄膜材料（广东）有限公司） |
|  | 专利7：<铜铟镓硒合金的制备方法>（ZL201710423655.3、朱刘、王波、康冶、广东先导稀材股份有限公司） |